紫 外 光 电 管

GD-34

使 用 说 明 书

GD-34型光电管是一种玻璃结构、冷阴极充气二极管，主要用于紫外火焰探测器、警报器中。

一．主要外形尺寸

光电管高度        H：34±2 mm

光电管外径        D：φ14±0.7mm

管脚长度         L：30 mm

二．极限值

最小       最大                单位

工作电压                    350                 VDC

峰值电流                     10                 mA

平均输出电流                 3                  mA

工作温度（环境） -20        125                 ℃

三.工作条件和典型特性

.                   最小       额定       最大     单位

工作电压         300        325        350      V（DC）

起始电压                               260      V（DC）

管压降                                 220      V

平均输出电流                0.3                 mA

光谱响应特性     185                   260      nm

峰值波长         205                   215      nm

灵敏度           20                             cps

本底                                     6      cpm

平均寿命*                  10000                h

*在推荐的工作状态

四. 安装方式

1. 管子与整机一般采用与管座连接方式进行可靠连接。若确需采用焊接方式连接，要特别注意管脚处的焊接温度不得超过250℃，否则将可能导致玻壳炸裂损坏。

2.管脚间的玻璃突出部位（排气管）不得受力、碰撞,以免管子漏气失效。

3.光电管引出线尽量减少来回扭动，切勿硬掰、硬扭造成损坏。

4.电极连接方式：碗状电极为阴极，另一电极为阳极。

五.注意事项

1.储存及搬运

（1）储存时环境温度要求-5℃～40℃，环境湿度不超过80%，并且储存环境需确保无酸、碱等腐蚀性物质。

（2）本产品在储存、搬运、安装和使用过程中，须轻拿、轻放，避免人为损伤。

2.使用

（1）使用前可用酒精或洁净软布将管子擦拭干净，尤其是管子顶部（光窗）不得有油污、灰尘等赃物粘附，否则会影响其使用性能。

（2）管子工作电压、工作电流不得超过规定的极限值，一般在典型工作状态下使用，否则可能影响管子的工作性能及寿命。

（3）工作电压须保持稳定，否则容易造成管子参数变化或使用失效。

3.其他

（1）储存期超过半年以上的管子，建议使用前在设备上老练0.5～2小时，老练电压一般为工作电压。

（2）本产品执行标准:Q/20258793-8.002-2005